konzervace :

- odstranění vnitřních činitelů a zamezení vnějších

-pracovní postup směřující k relativnímu uchování předmětu proti jejich přirozeným změnám nebo úplnému zániku.

- neměla by potlačit autenticitu, často je třeba předměty dále studovat (proto by neměla měnit takové aspekty jako: chemické složení, vzhled, atd.)

- vyžaduje speciální pracoviště a vzdělání, speciální techniku

Reverzibilní postupy ( vratné) : používají se při dekonzervaci.

Vnější činitelé : - vodní pára, kyslík, plynné sloučeniny, kyseliny, soli, pevné složky ovzduší, živé organismy, organické látky a kyseliny vzniklé např. hnilobných procesech.

Vnitřní činitelé : vlhkost,soli obsažené v korozních vrstvách (kovy,sklo), živé organismy

Depozitární podmínky :

-vztah mezi teplotou a vlhkostí

- čistota vzduchu (znečištění ovzduší, škodliviny v atmosféře)

- sluneční záření a světlo (UV záření je katalyzátorem oxidačních složek)

- u většiny depositních nálezů není třeba hlídat tlak

Při konzervaci je nutno myslet i na dekonzervaci – prostředky ztrácejí účinek a je nutné je nahrazovat novějšími.

„neinvazní“ techniky kdy se pouze zamezuje vnějšímu vlivu

Literatura: Págo, L. 1989: Základní pojmy muzejní konzervace, základy muzejní konzervace, muzeografické učební texty III. Brno 7-14

Konzervace se snaží zabezpečit předmět před poničením v důsledku vnějších a vnitřních činitelů

- spočívá hlavně v čištění předmětů, odstraňování vnitřních činitelů a zabezpečením předmětů před vnějšími činitely.

Restaurace :

-  náročnější procedura, doplňování chybějících částí

– navrátit předmětu původní vzhled a funkci.

Rekonstrukce :

- obnovení poškozených částí, probíhá dle plánů, postupů – jak movité tak i nemovité

Restituce :

- navrácení předmětu do původního stavu odstraněním pozdějších úprav

Anastylóza:

- Poskládání kusů do původního stavu, na rozdíl od rekonstrukce bývá předmět doplněn o chybějící části

Obvyklý postup konzervace:

- průzkum a dokumentace

- očištění, asanace škůdců

- v některých případech odstranění pozdějších úprav či doplňků

- lepení, tmelení, doplňování

- retuš – obnovení např. ulomených částí

- povrchová ochrana – slouží k izolaci materiálu

konzervátorská dokumentace:

VÝHODY:

- budoucí výzkum – předměty procházející konzervací jsou prameny historického poznání (měly by být uvedeny přípravky a co všechno bylo použito ke konzervaci)

- konzultace postupu u podobných předmětů – jakým způsobem byly ošetřeny podobné předměty, jestli je konzervace pro tyto předměty vhodná (kontrolovatelnost po letech)

- pozorování výsledků konzervace u různých předmětů – po letech můžeme porovnat nejlepší způsob konzervace)

- možnost identifikace zcizeného nebo ztraceného předmětu – u dobré dokumentace bývají i fotky a obrázky, máme zachovaný relativně dobrý popis

OBSAHUJE :

- původ a minulost předmětu, datování,osudy předmětu, inventární číslo,

- fyzický stav předmětu před konzervací

- materiálové složení

- postup prací, použité metody a přípravky, jména pracovníků a časové určení prací

- důležité pozorování a záměry konzervátora

- podmínky uložení po konzervaci

FORMA :

- textová

- volně psaný text, výhodou je, že není člověk omezován ale je to pracné a zdlouhavé a může se snadno na něco zapomenout

- formulář – někdy jen zaškrtávání možností, svazující – někdy se nehodí ani jedna z možností

- kombinace – ideální řešení pro základní údaje předtištěno a pro ostatní spousta místa na rotepsání

- obrazová

- k dispozici je celá řada medií: fotografie (je lepší černobílá), diapozitivy, filmy, digitální fotografie, rentgen (nemusí se do předmětu zasahovat) videozáznam, atd.

PROČ :

1 – provádění speciálních analýz, co se s nimi dělo.

2 –

3 – dá se zkoumat jaké postupy jsou účinné a podle toho je doporučovat

4 – nanosnímky, identifikace odcizených předmětů

OBSAHUJE :

1 – předchozí a současní majitelé, inf.o pravosti, fyz.chem.podmínky

2 – popsat stav, zda je mechanicky poškozen, stopy předchozí konzervace, deformace, barva, záznam o metodách výzkumu, prostředí ve kterém byl ( je) uložen. Závěr příčin eroze.

3 – v případech vzácnějších předmětů, textový popis, chem.složení, analytické techniky.

4 – popis vlastní konzervace, odstranění či doplnění nějakého materiálu, rekonstrukční práce, všechny látky se kterými předmět přišel do styku, jak dlouho a v jaké lázni…

5 – doporučení v jakém má být prostředí..

# Konzervace mokrého dřeva

Suché dřevo 50% celulóza, 25% lignin, 25% hemicelulóza

- ve vlhku se ztrácí až 5% celulózy a hlavní složkou se stává lignin

- postupně se odstraňují další látky, až zbývá jen lignin (houbovitá, pórovitá struktura nasáklá vodou, měkká křehká – mokré dřevo)

středověké nálezy – většinou ještě suché dřevo

- na vzduchu ztrácí mokré dřevo vlhkost

- účelem konzervace je odstranění vlhkosti, zachování vzhledu

- složité u artefaktů z různých materiálů (např. srp s dřevěnou rukojetí)

- závisí na:	– poškození

- velikosti, prostorová a ekonomická náročnost

- chemickém složení (obsah ligninu a celulózy)

- nevhodné jsou organické ošetřovací látky – obsahují …….. = nemožnost radiokarbonové analýzy

Základní konzervační metody

 uložení v prostředí s relativní vlhkostí  98%

- předmět se stabilizuje, ale nezpevní se

- při nálezu polévat destilovanou vodou s dezinfekcí obalit vatou a PVC fólií

 dehydratace a zpevnění roztoky látek v nevhodných rozpouštědlech

- vakuová sublimace – (u zmražených) z pevného skupenství vzniká rovnou plynné

- výměna vody za rozpouštědla – v nádrži se snižuje CH2O a zvyšuje Crozpouštědla

 zpevňování roztoky zpevňovacích látek

- kamencem  - dřevo se nasáklo síranem a ten pak vykrystalizoval

- nízkomolekulární pryskyřicí – dostane se i do kapilár a pak ztvrdne (malé deformace, ale trvá dlouho, vikingské lodě)

- polyethylenglykolem (PEG) proniká až do buněčných stěn (malé deformace, mlýn v Písku)

 zpevňování polymerací monomerů

- do dřeva se přidá látka (monomer), pak způsobíme (třeba radiací), že se z něj stane polymer – zpevnění

(je méně časově náročný a předměty jsou tvrdé, ale je k tomu zapotřebí speciálních pracovišť, a je nevhodný pro větší předměty)

 parylene conformal coating – potažení vrstvičkou parylenu

- ve speciálním zařízení, je šetrné a hotové za pár hodin, nemění chemické vlastnosti, nenarušuje vzhled, je poměrně levné ale nenávratné (nelze odstranit, zvýšená absorpce UV)

závěrečné úpravy

- lepení

- tmelení (doplnění chybějících částí plniva nebo pojiva)

- uložení v klimaticky vhodném prostředí

# Konzervace kůže

surová kůže: 	- pokožka (epidermis)

- škára (cutis)

- podkožní vazivo

- zpracování kůže v minulosti

- solení, máčení ve vodě, louhované ve vápencovém mléce, odchlupené, odvápňované, mořené, odrápávání, praní ve vodě a čištění

 vyčiněná kůže (useň)

- odolná proti vodě

- nebobtná

- větší odolnost vůči hnilobě

- suchá je ohebná a pružná

- chemicky stabilní

 techniky činění

- uzení kouřem

- rostlinné třísloviny

- máčení v minerálních solích

- v zemi se vlastnosti kůže mění  (ztrácí pružnost)

- kůže různých druhů mají odlišné vlastnosti – různé postupy konzervace

- použité činidlo ovlivňuje vlastnosti kůže

 úpravy kůže

- barvení

- olejování

- zdobení

 příčiny degradace kůže

- mechanické – useň postupně ztrácí tuky a vodu – tvrdne, křehne, odírá se a praská v záhybech, prach ohrožuje povrch

- biologické – napadení hmyzem, houbami, bakteriemi – vznik dírek a skvrn, useň se rozkládá, plísně

- chemické – dnes nejzávažnější, od 19. stol. stoupá koncentrace oxidu siřičitého, oxidu dusíku a dalších

 konzervace usně

potlačení negativních vlivů

- čištění	- mechanické – kartáčkem, speciální vysavač

- chemické – speciálními přípravky

- neutralizace – zastavení negativních vlivů a procesů, blokování iontů kovů

- tukování – speciální směsy (lanolin, parafin, včelí vosk…) je nevratné, jepší je uložení v dobrých podmínkách

 konzervace vodou nasycené usně

- ve vlhku se mezi vlákna dostává voda (musí se odstranit), nahrazujeme ji jinou látkou, která udrží usni pevnost i ohebnost. (dříve glycerin a vazelína dnes PEG)

 konzervace pergamenu

velmi jemný – větší nebezpečí poškození

- nutné jemnější a šetrnější postupy

 uložení předmětů z usně

- bezprašné prostředí

- bez přímého slunečního světla (pokud možno ve tmě)

- relativní vlhkost 55%

- teplota 18 – 22 oC

- omezená fyzická manipulace

- nesahat holou rukou, je na ní pot

- podepření tvarovaných předmětů (třeba boty)

- pozor na předměty z více materiálů

# Konzervace skla

- technologickým předchůdcem skla je fojans	- jádro

- zesklovatělý povrch

hmota před výpalem – frita

- skenovací elektronický mikroskop  (SEM)

- od vzorku se odrážejí elektrony, prochází magnetickými čočkami , na stínítku se mění v elektronický signál, ten se zobrazí na monitoru.

- uvnitř je vakuum.

-

- povrch předmětů musí být vodivý – potahují se tenkou vrstvičkou zlata.

- vlastnosti skla

základní je Si, potaš (z rostlinného popela) + hornina (oxidy kovů)

- narušení skla

- mechanické porušení

- deritrifikace – opak zesklovatění, vzniká krystalická struktura

- hydrolytické narušení povrchu – ze skla vylučují určité chemické látky – ztrácí určité vlastnosti.

- koroze.

- sklo nacházíme ve vlhkých podmínkách.

- nálezy skla se dělí :

- makroskopicky nenarušené, čiré – okem nevidíme poškození

- makroskopicky porušené, ztrácí čirost – poškození viditelné okem (praskliny, odlupování vrstviček)

- malovaný dekor – zdobení zlatem. emaily – po vyzvednutí ze země rychle podléhá zkáze.

- postup konzervace

- uložení v podmínkách v jakých byl nalezen – ve vlhku. pokud byl v dobrém stavu nemusí se vlhčit.

- čištění odmaštění.

- petrifikace (zpevnění) KP lak 709

- lepení je-li vhodné.

- zajištění lepeného tvaru pomocí plexisklové kce.

KONZERVACE SKLA JE VELMI NÁROČNÁ POTŘEBUJE SPECIALISTU

vlastnosti skla :

Egypt(15st.př.nl.)                   Řím(1.st.n.l.)         Evropa(13.st.)       Sýrie(14.st.)

SiO2			60%			68		53		70

Na2O			20%			16		3		12

K2O			2%			0,5		17		2

CaO			4%			8		12		10

MqO			4%			0,5		7		3

komponenty		rostlinný popel		natron		popel ze stromů

křemen			písek		písek / křemen

"lesní sklo"

# koroze kovů

def : koroze  -  ubývání vlastního materiálu – může dojít až k úplnému rozpadu

-  proces oxidace (velmi zjednodušená definice)

- způsobena různými vlivy podle prostředí 	- atmosférická koroze

- vodní koroze

- podílí se na ní látky plynné, pevné i kapalné.

- kovy jsou termodynamicky nestálé – snaží se vrátit do přírodně stavební formy, sloučením s přírodními prvky (př. O2) – získat tím původní chem. složení.

- na jejich povrchu se drží sloučeniny, vážou se – pokud nejsou odstraněny dochází ke korozi.

- když je narušena krystalická mřížka na povrchu  - atomy materiálu na sebe vážou okolní látky.

- faktory ovlivňující odolnost předmětu :

- technologie výroby, způsob zpracování.

- chemické složení

- elektrochemické vlastnosti materiálu

- čím je kovový předmět vnitřně homogennější, tím je odolnější

- jednolitý, bez nepravidelností materiálu.

- druhy korozního napadení :

- celoplošné

- bodové – tečky rzi, nenápadné

- nitkové

- důlkové – kov narušován lokálně, ale jde to více do hloubky.

- ochrana : 	-konzervace po napadení

- prevence – vhodná pro památky, které nebyly vystaveny agresivním vlivům. (uložení ve vhodných podmínkách- týká se to i už konzervovaných předmětů)

- vhodné depozitární podmínky:

- relativní vlhkost vzduchu 30 – 40 %

- vyšší vlhkost urychluje korozní procesy.

- v případě že je předmět z více materiálů pro které není nízká vlhkost vhodná (kůže,dřevo) může být max 40 –50 %.

- teplota 18 – 22 C

- pokud možno, tak udržet tyto podmínky kontinuálně, v praxi je to velmi náročné je možné použít jemnější metodu :

 obaly

- částečně nahrazují vhodné depozitní podmínky

- nutnost zvážit jaký materiál je možno použít, musíme se totiž vyhnout chemickým reakcím s předmětem (přírodní materiály jako dřevo či papír nejsou vhodné, protože z nich vznikají těkavé látky)

- nejlepší řešení jsou umělé hmoty, plasty, tkaniny – ty sice také uvolňují látky, ale spíše ty agresivní pro člověka než pro kov

- v uzavřeném prostoru vytvářejí mikroklima stabilnější než vnější podmínky – musí mít malou prodyšnost a dobře těsnit

- k udržení nízké vlhkosti se používají sorbenty  - přidávají se do obalů, protože na sebe vážou vlhkost

 nejpoužívanější plastové obaly

- Geofiltex 63 – geotextilie, umělá tkanina, vhodná pro přepravu (zabalit a šup do krabičky), vhodná jako podložka pro práci v laboratoři

- Polypropylen PP, Polyetylen PE – folie s bublinkami, zabraňují i mechanickému poškození

- Ethafoam – pěnový plast, tvarově lehce přizpůsobivý (lze do něj vyřezat otvor přesně ve tvaru předmětu)

- Mirelon – buď jako tkanina, nebo pěnová podoba

- Tenolan

- Methylmetakrylát – vyskytuje se ve formě granulí, nebo desek různé tloušťky i velikosti, je snadno opracovatelný a tvarovatelný (specifické obaly pro předměty neobvyklých tvarů + estetická úroveň vhodná pro výstavy)

Půdní koroze

- složení půdy

- podle něj se dá určit budoucí chování předmětu

- liší se místo od místa, je těžké určit co všechno se mohlo s předmětem stát, co můžeme očekávat – co se do něj mohlo navázat

 Základní složky půdy

- jejich různé poměry určují složení půdy

 minerální látky

- písek – sypká nezpevněná hornina, o velikosti zrn 0,2 mm – 2,5 mm, má relativně malý specifický povrch a velký vnitřní objem. Prachová půda je relativně porézní a může jí tedy pronikat voda a vzduch

- prachové částice – tvořeny drobnými minerálními zrnky, úlomky hornin, velikost zrn je 0,05 mm – 0,2 mm, větší specifický povrch, je mnohem méně propustný pro vodu a plyny, póry mezi částicemi jsou malé, pro půdy bohaté na prachovou složku je charakteristické, že se do nich voda dostává pomaleji, ale vydrží zde déle.

- jíl – je výsledkem chemického zvětrávání hornin, většina částic nepřesahuje 0,05 mm, mají velký specifický povrch, minimální póry, tato téměř kompaktní hmota nepropouští vodu.

 organické látky (humus)

- složitý soubor vzájemně nehomogenních látek, tuky, vosky, pryskyřice, celulózové zbytky, proteiny, atd. je chemicky aktivní – negativní působení na kovy

  voda

  vzduch

- pro železné předměty by byly nejlepší jílové půdy bez organických látek.

 Konzervace železa

koroze železa = oxidace – vzniká FeO  magnetit a Fe2O3

- nejprve jen tenký povlak

- způsobuje ji O2, ionty Cl (chloridy), těkavé látky vznikající ze dřeva (páry kyseliny octové)

- ve vodě reznou všechny druhy železa (ocel, litina,…) stejně rychle, na vzduchu koroduje nejrychleji ocel, slitiny pomaleji

- rez není aktivní je jen výsledkem chemického procesu, ale mohou se v ní zachycovat různé škodliviny

- nejvíce železu vadí voda a kyslík

- při korozi se na povrchu vytvoří krusta, má tři části:

- vnější vrstva – nejtlustší porézní, mozaika kulovitých puchýřků obsahujících chloridy, rez je spojená navzájem sítí silikátů a jiných minerálů

- střední vrstva – brázděné, tvrdé, tmavohnědé či rezaté červené proužky, měkké žluté proužky  splývají do kruhových vzorů

- vnitřní vrstva – rez zachycená na železném jádře, celá hmota je směs železnatých a železitých iontů a NaCl

- je třeba rozhodnout, zda má předmět ještě železné jádro, nebo je to už jen rez, stupeň koroze zjistíme zvážením.

- je třeba prozkoumat, zda není předmět na povrchu zdoben jinými kovy (zlato, stříbro) mohly by se zničit (rentgen)

 konzervace předmětů se zachovaným železným jádrem

- mechanické odstranění rzi – je nutná opatrnost, musíme zvážit do jaké míry, kartáčem, pískováním, obrušováním

- chemické odstranění rzi:	v lázni – je založena na kyselinové bázi (kyselina trihydrofosforečná H3PO4 +  inhibitory (zpomalují reakci kovu)

lze nanášet i ne konkrétní místo

- elektrochemické odstranění rzi – užití elektrolytu, předmět a kovová deska tvoří katodu a anodu v kyselinovém roztoku (elektrolýza – ionty rzi přejdou na kovovou desku)

 Konzervace předmětů bez železného jádra (jen rez)

- jsou chemicky stabilní

-  je třeba fixovat tvar, zpevnit předmět

hustota menší než 2,9 bez jádra a vyšší než 2,9 s jádrem

 tanátování

– aplikace taninu (natírání jeho roztokem), předmět je pak černý, uložení v interiéru (pro exteriér není vhodný), je třeba zabránit kontaktu s okolním prostředím, často aplikace dalších ochranných vrstev

 deionizace

- odstranění agresivních iontů, v destilované vodě, elektrolýzou, pomocí speciálních látek (ionoměniče)

 aplikace inhibitorů

- stabilizace, zastaví (zpomalí) oxidaci, přípravky na bázi kyseliny fosforečné, oxidy Fe jsou přeměněny na stabilní látky

 pasivace

- povrchové úpravy, chromátování, ocelování, fosfátování (izolace materiálu, zabrání vnějším vlivům)

- parafínové vosky – nerozpustí se ve vodě a kyselinách (tvoří bariéru proti vodě)

- mikrokrystalické vosky – z ropy (tvoří bariéru proti vodě)

- polymery – nejsou úplně vhodné, mohou chemicky reagovat, stárnou

- inhibitory – v prášku – vypařují se, mikroatmosféra chrání předmět

 Konzervace mědi a jejích slitin

- měď – z rud, málokdy je čistá ve formě kovů, složitý proces získávání

- arzenový bronz – nejstarší (arzen zvyšuje tvrdost, ale je jedovatý)

- cínový bronz – mladší, vyskytuje se přirozeně s mědí, měď absorbuje až 14% cínu bez toho aby se změnila její krystalická mřížka, ale mění se mechanické vlastnosti

- olověný bronz – z doby římské, nespojí se tak dobře jako cín (ve slitině zůstávají kapky olova), lépe zpracovatelný

- mosaz – až po roce 400 n. l., měď a zinek (díky zinku se dobře taví)

měď + nikl – vnitřní odolnost proti korozi, podobné vlastnosti jako cín (dobře se absorbuje do mědi)

 Konzervace stříbra

- většinou ve slitinách s mědí

koroze: 	chlorid stříbrný 	světlá vrstva (nejčastěji v půdě)

sulfid stříbrný 	tmavý

oxid stříbrný

škodí i organické látky – vznikají soli stříbra

 předměty se zachovalým jádrem

- odstranění vrstvy rzi

- komplexní sloučeniny

- slabé kyselinové roztoky (kyseliny mravenčí)

- elektrolýza

- ultrazvuk

pasivace – zamezení chemických reakcí na povrchu předmětu,

povrchová úprava

 předměty bez jádra

termická stabilizační metoda

- přeměna koroze na kovové stříbro za působení teplot 250 – 850 OC

- technicky náročná, je třeba velkých zkušeností

- nakonec opatřená proti ztrátě lesku, vhodná tkanina impregnovaná uhličitanem (boritanem) zinečným, do ní se předmět zabalí (nebo se může zabalit do látky s převahou celulózy impregnované chlorofylem

 konzervace zlata

- v ryzím stavu

- ve slitinách se stříbrem, mědí nebo obojím (aby bylo zlato tvrdší) elektron (80% zlata a 20% stříbra)

- velmi odolné vůči korozi, ale pokud je ve slitině korodují příměsi

- pozlacené stříbro – v podstatě vlastnosti stříbra, pod vrstvičkou zlata může stříbro korodovat

někdy jsou na povrchu skvrny, není to korodování zlata, ale jsou to produkty elektrolýzy v zemi

- rtuť (při kontaktu vzniká amalgán), hyanidy, Hcl a HNO3 (1:3) – působí na zlato destruktivně

konzervace

- podle slitin

- ryzí zlato omýt ve vodě se čpavkem, mýdlem a saponáty

 Konzervace olova

vlastnosti olova   - měkké, snadno tavitelné, nevýrazné, vypadá jako kámen, v zemi snadno přehlédnutelné, málo stabilní

Konzervace

odstranění koroze elektrochemicky (elektrolýza)

- neužívat hydroxidy alkalických kovů a organické kyseliny

 Konzervace cínu

většinou ve slitině s mědí (bronz), nebo s olovem (na nádobí)

poměrně stabilní

- působí na něj minerály a organické kyseliny – slabá vrstva oxidů (chrání před působením ne vnitřek předmětu)

- pokud působí intenzivně – "cínový mor" – cín se rozpadá na prášek

ve vlhké půdě – koroze – černé skvrny – oxidy cínu

Konzervace

odstranění rzi

- chemicky (chelaton 3)

- elektrochemicky (elektrolýza)

- vyříznutí plamenem a doplnění novým cínem (náročné)

pasivace

# Archeologická dokumentace

grafická informace

ilustrace 	-osvětluje a rozšiřuje písemnou dokumentaci

- není nezbytně nutná

- často bývá  v populárně vědecké literatuře

dokumentace	- dokládá to co je v textu, potvrzuje informace (důkazní materiál)

- nezbytná

- důležitá ve vědecké literatuře

podmínky: 	- vnitřní souvislost, provázanost

- musí být komplexní

- objektivita (lepší grafická dokumentace než fotografie)

 Terénní dokumentace

- před publikováním prochází úpravami (doplnění, zvýraznění, překreslení)

- nejčastější forma mapy a plány

- výběrová, zobrazení relevantních prvků

- je konvenční (existují zaběhnuté systémy zobrazení, symbolů)

 Plány

- až na kolmé snímkování (fotogrametrie) nesmí být fotografické zobrazení

- modelace terénu 	– vrstevnicemi (po 10 cm)

- rastrováním (obrysy objektu a šipka směru svahu)

kopec			jáma

obrysy nalezených objektů (konstrukce, dlažby, destrukce, …

aby se čtenář orientoval užití rastrů – zobrazování není jednotné je nutno připojit legendu

cihly			propálená podlaha

zdi rýsuje se líc

nálezy v plánu – částečně se popisují

zobrazení profilů a návaznost sondy na ně

měřítko se neuvádí 1:25000 ale kreslí se

zobrazení severu

nivelace – údaje o absolutní výšce

- nivelační body s přesností na 2 desetinná místa

plán sondy by měl jít znovu zaměřit a lokalizovat (GPS, vyznačení orientačních bodů)

Profily (řezy)

- nesou výškopisnou informaci

- rozeznávány vrstvy

- 3 způsoby zobrazení

- lineární 	- čarou odděleny vrstvy – kameny, cihly.

- nejčastější

- rastrové	- každá vrstva jiný rastr - musí k tomu být klíč

- vrstvy nejsou oddělené čarou

- hlavně v Polsku

- barevné	- zobrazení vrstev barvami

- pracné, obtížná reprodukce

- zobrazení rastrů jako u plánů – cihly, malta

- absolutní výškopis	- po straně škála s absolutními výškami z nivelace

- měla by být uvedena zkratka měřícího systému nadmořské výšky:

Bpv – podle hladiny Baltu

- podle autorského zákona musí být uvedeno jméno kreslíře.

Dokumentace staveb

- 3 způsoby zobrazení

- půdorysy – analytické, zobrazeny jednotlivé stavební fáze – černá nejstarší, tečkovaná nejmladší.

- profily –

- pohledy 	– kolmé pohledy na stěnu, fasádu

- vyznačení stavebních fází

- je třeba kombinovat s terénní a stavební dokumentaci, ale v různých měřítkách. Příklady:

kostrové hroby 	1:10

arch. terén 	1:20

stavby		1:200

Fotoplány

- fotogrammetrie = kolmé snímkování plochy – když je plocha velká na kreslení – švédská věž vysoká 6-12 metrů

- více snímků na více lícovacích bodů

- lícovací body – zaměřené a očíslované, musí se na fotkách překrývat – používají se středy fotek, kraje jsou mírně zkreslené

- plán složen z mnoha fotek – překreslí se

- používá se jen na stavby

- je vytlačována digitální fotogrammetrií – není u ní třeba fotit kolmo, fotky se dají softwarově narovnat, ale je drahá.

3D pohledy

- nejsou běžnou součástí, ani nejsou nezbytně nutné

- jejich význam stoupá zejména při popularizaci archeologie

- slouží pro vytvoření představy o vzhledu objektu, některé typy se ani jinak vyjádřit nedají

- způsoby 	- půdorys a z fotografie doplněný třetím rozměrem

- půdorys a dva řezy

Dokumentace artefaktů

- je konvenční – používají se zaběhnuté způsoby vyjádření, dohodnutá pravidla značení

- kresba artefaktů je zjednodušená tak, aby byla všeobecně srozumitelná.

- artefakty jsou často umístěny v tabulkách

- tabulky 	- stabilní jednotné měřítko

- jednotný pohled

- vyznačování profilů

- artefakty jsou umístěny v tabulce úsporně (u sebe, v ploše velkého nákresu je i kresba malého artefaktu)

- musí mít logiku – kresby by měly být nějak seskupeny příklad: v horní části okrajové zlomky,      ve střední části méně standardní nálezy.

- v jedné tabulce – předměty, které spolu nějak souvisí (z jednoho výkopu, jedné kultury)

- všechny předměty v tabulce musí být očíslovány, opatřeny škálovým měřítkem

- musí být uveden autor kreseb (v souvislosti s autorským zákonem)

Zobrazení keramiky

- 2 způsoby:

- boční (kolmí pohled)

- používá se tam, kde chceme zdůraznit něco důležitého na povrchu

výzdoba porušení.

- rovina zobrazení musí být rovnoběžná s rovinou ústí

- způsob grafického vyjádření výzdoby

- prostě lineární zobrazení

- složitější – stínování pomocí teček, rastrů, jemných šraf

- jednoduchý způsob rastrování – vystínovat tužkou, to se naskenuje, v počítači převede do rastu

- protáž – navlhčí se pauzovací papír, přitlačí na povrch střepu, jemně přejíždí grafitem, výsledek se jemně obtáhne

- výsledný obrázek je o něco menší než originál – pauzák se po namočení trochu smrskne

- užívá se u složitých dekorů

- stínování – jako by světlo přicházelo z hora a z leva

- profil  - rovina řezu je vedena v místě, kde je výzdoba nejzachovalejší, u složitých artefaktů je vhodné naznačit

rovinu řezu (rovina řezu je ve svislém směru)

- u složitějších předmětů – více pohledů

- střep musí být správně orientován k rovině ústí

- profil musí být co nejpřesnější u tvarově složitějších předmětů se používají různé pomůcky :

- štukatérský hřeben

- přikládání nahřátých voskových plátů

- speciální pravítko

- grafické vyjádření profilu	 – vyčerňování

- lineární

- šrafování (výhoda – je možno vyznačit strukturu hlíny rovnou na profilu – musí k tomu být klíč)

- profily musí být jednotně orientovány – dnes nejčastěji orientace vpravo

Kresebná rekonstrukce artefaktů

- běžný způsob kresby

- základem je kresba profilu - spočítá se průměr nádoby

- empiricky – na papíře vyznačeny čtvrtkružnice po půl cm.

- střed dna nebo okraj se na ně přikládá – kde se nejlépe shoduje

- exaktně –

- k profilu přidáme průměr, z jeho středu se spustí kolmice, profil se zrcadlově přenese na druhou stranu vzniklá druhá polovina – pohled.

# Zobrazení nekeramických předmětů

## železné předměty

- zkorodování – nutno kreslit pomocí tečkování, stínování povrchu

- musí být doplněno profily s vyznačenou rovinou řezu

## Štípaná industrie

- dvě strany 	- hladká (dorsální)

- členitá (ventrální)

- většinou se kreslí ventrální strana, dorsální kreslíme pokud je na ní vidět místo odkud se odštípl, kam bylo udeřeno – vlny odbití. Místo kam bylo udeřeno – činná tečka (bulbus)

- orientace při kresbě – vždy bulbus směrem dolů

- retuš – zvýrazňuje se šipkami

- doplňuje se řezy příčnými občas i podélnými

## Vnášení dalších informací do tabulek

- nesmí jich být mnoho

- různé značky musí být vysvětleny v klíči

## Funkční rekonstrukce

- u složitějších artefaktů – kresebná rekonstrukce funkce (u pece směr tahu, topeniště)

Specifický povrch = povrch všech částic v množství o určité hmotnosti